# 原 材 料 标 准

电缆用聚丙烯填充绳

1    范围

本标准规定了电缆用聚丙烯填充绳的产品表示方法、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于本厂采购电缆用聚丙烯填充绳。

- 产品表示方法

产品规格用填充绳直径来表示，例如：填充绳直径为16mm，应表示为Φ16。

- 技术要求

  - 材料特性

3.1.1  非吸湿性。

3.1.2  耐高温性。

3.1.3  具有一定的抗拉强度。

3.1.4  对人体无危害。

3.2  尺寸及偏差：按表1

表1  填充绳直径与公差

单位:mm

| 直 径 | 公 差 |
| --- | --- |
| 2～10 | ±0.5 |
| 11～27 | ±1 |

3.3  捻度

用3～5捻/200mm的捻度加捻。

  - 外观质量

    - 表面应清洁，无水份、潮气及其它机械杂质；轻拉成网，网格均匀。

    - 每根填充绳外径均匀，外面缠绕扎丝带不得有断头现象。

    - 绳条不缺股，捻度均匀。

    - 每卷填充绳应为一整根，缠绕紧密整齐，不能有松散缺陷。卷内接头必须接牢，允许有不大于原直径的牢固结子。

- 试验方法

4.1填充绳直径及偏差

方法1：左、右手间距10mm～20mm握紧填充绳两端，各自向相反方向旋转180度，用卡尺测量填充绳中间部位直径；

方法2：用透明胶带在填充绳上用力緾紧二至三圈后，用卡尺测量填充绳中间部位外径。

测量应在同一截面上相互垂直的两个方向进行，共测两处，取算术平均值。

4.2 捻度

用解捻式捻度计进行，夹钳间距为200mm。试验时，把填充绳从卷上拉出，并使不产生增捻或退捻。然后平直地夹入捻度计的两夹钳内，记录捻度退尽时的读数，精确到0.5捻，每卷试样2个，以每批10个试样的捻度算术平均值作为该批填充绳的捻度值，计算至小数点后一位数字。

4.3 外观质量

在自然光线下目测。

5  检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 填充绳应由供方质量监督部门检查，并保证产品质量符合本标准要求。

5.1.2 需方对收到的填充绳应由验收部门按《原材料验收规范》规定的项目进行复验，如复验结果与标准的规

定不符，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 检验项目

每批填充绳应进行直径、捻度及外观质量的检验。

5.3  取样位置和取样数量

5.3.1　供方以相同规格的50包为一批，每批随机抽取5包，每包抽取1个试样进行检验。

5.3.2　在距离端部不小于100mm距离处进行测量。

- 包装、标志、运输和贮存

  - 产品外包装应标有生产单位、产品名称、规格、重量及生产日期等内容，并附有制造厂产品检查合格证。

  - 产品应成包包装，包内每卷填充绳用塑料袋包装，再用土布或玻璃丝带成包包装，用打包带扎牢。经供需双方协议，也可简化包装。

  - 每卷填充绳中央可以有一个硬塑料制成的管芯，管芯内孔直径为35±5mm，其厚度为10mm。每卷外径不超过400mm；宽度不超过500mm；总重量不超过30kg。成卷尺寸也可根据供需双方协商确定。

  - 材料运输过程中不应受到日晒、雨淋和浸水等不正常条件的损害。

  - 本产品应贮存在清洁、通风、干燥的仓库内。