| 有限公司 | 火花机电压工序 检 验 规 程 | 文件编号 | ZJ- |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订状态 | B/1 |  | 共 1 页 | 第 1 页 |
| 1.目的：通过火花机打高压，检查电线电缆绝缘（护套）层的缺陷，剔除绝缘（护套）挤塑过程中的不合格品。 |
| 2.准备工作： （1）检查火花机接地线是否良好；（2）在10米长以上电线上间隔1米划破十处，放线前从火花机通过、打开高压看火花机是否准确打火花和报警。 |
| 3.操作方法和质量控制点： （1）检查被测线缆的头尾两端和箱体是否可靠接地； （2）开启箱盖时，注意行程开关是否动作，链条是否夹在箱盖缝中； （3）被测线缆通过火花机后立即打开高压，根据工艺要求调整电压数值； （4）发生击穿时应立即压纸等做标记或剪断换盘以便下道工序处理；连续发生击穿时应立即停机查找原因，如因电缆料问题应立即更换电缆料，如是过滤网原因应立即更换过滤网； （5）定期对设备进行检定，检定合格后方可继续使用； （6）工作结束后，关闭电源、高压复零；清洁设备，填写过程记录。 |
| 4.试验类型：例行试验（R） |
| 5.绝缘厚度/交流试验电压（mm/kv）: 0.25＜δ≤0.5 ：4 0.5＜δ≤1.0 ：6 1.0＜δ≤1.5 ：10 1.5＜δ≤2.0 ：15 2.0＜δ≤2.5 ：20 2.5＜δ ：25 |